Размеры ,мм

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы и размеры |  | Способ сварки | s – s1 | b |  | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Прел. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| C2 |  |  | ЗП; Р | 2,0 | 0,5 | +0,5 | 4 | +2 | - | - |
|  |  |  |  | 3,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ф | 4,0 |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,0 |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | ЗH |  | 0 | +0,3 | - | - |  |  |
|  |  |  | Г |  | 0,5 | ±0,3 | 3 | +1 | 0,5 | +0,5 |
|  |  |  |  |  | 1,0 | ±0,5 | 4 | +2 | 1,0 | ±0,5 |