Оценочный лист стыкового соединения:

Участник:……………………………………………………………………………

Проверяющие Эксперт(Имя,подпись)……………………………………………………

| Описание дефекта | Пояснение | Оценка |
| --- | --- | --- |
| 1. Присутствуют в сварном шве трещины? | Не допускается (при обнаружении трещины баллы не начисляются) |  |
| 2. До конца заполнены все кратеры в сварном шве? | Глубина кратера < 1,6 мм (при обнаружении трещины баллы не начисляются) |  |
| 3. Имеются случайные пробои дуги? | Не допускается (за каждый обнаруженный прижёг снимается 1 балл) |  |
| 4. Весь шлак и брызги удалены из места соединений и примыкающих областей? | Должно быть удалено более 99% всего шлака и брызг (если удалены не все брызги и шлак, отнимается 1 балл за каждую) |  |
| 5. Наблюдаются на поверхности сварного шва следы шлифования или других приемов удаления металла? | Снятие металла с готового шва не допускается (при обнаружении следов шлифования снимается 1 балл) |  |
| 6. Имеет сварной шов прожоги? | Не допускается (при обнаружении прожога снимается 1балл) |  |
| 7. Присутствуют в металле сварного шва одиночные поры или скопления пор? | Единичная пора: размером < 3 мм, скопление пор: Сумма площадей зон с порами в сварном шве < 8% Линейные скопления пор: Для однослойных швов Длина скопления < 4% длины шва Для многослойных швов Длина скопления < 8% длины шва (за каждый дефект, превышающий допустимые значения, снимается 1 балл) |  |
| 8. Наблюдаются в сварном шве подрезы? | Глубина < 1 мм; Длина < 25% длины шва (за каждый дефект, превышающий допустимые значения, снимается 1 балла) |  |
| 9. Имеет сварной шов наплывы? | Не допускается (за каждый наплыв снимается 1 балл) |  |
| 10. Полностью заполнен шов при стыковой сварке? | Глубина< 2 мм Длина < 25% длины шва (за каждый дефект, превышающий допустимые значения, снимается 1 балла) |  |
| 11. Наблюдается в местах соединений линейное смещение? | Смещение < 2,0 мм (за каждый дефект, превышающий допустимые значения снимается 1 балл) |  |
| 12. Является ширина шва одинаковой по всей его длине? (Необходимо измерить его в самом узком и самом широком месте) | В соответствии с ГОСТ 16037, ГОСТ 5264, ГОСТ 14771 (за каждый шов, где обнаружено несоответствие, снимается 1 балл) |  |
| 13. Имеются в сварном шве включения? (шлак, флюс, оксиды или металлические включения) | Ширина < 4,0 мм; Длина <10 мм (за каждое обнаруженное включение, превышающее указанные размеры, снимается 1 балла) |  |
| 14. Наблюдается непровар в местах соединений? | Глубина < 1,6 мм; Длина < 25% длины шва (за каждый дефект, превышающий допустимые значения, снимается 1 балл) |  |
| 15. Наблюдается в сварном шве чрезмерная вогнутость? | Глубина <1,5 мм Длина <25% длины шва (за каждый дефект, превышающий допустимые значения снимается 1 балл) |  |
| 16. Наблюдается в местах соединений излишняя выпуклость со стороны корня шва? | Высота выпуклости <1,0 мм + ширина выпуклости, но не более 5 мм(за каждый дефект, превышающий допустимые значения снимается 1 балл) |  |
| 17 .Соблюдает сварщик все требования техники безопасности? | Использование средств защиты глаз, рук при зачистке шва, соблюдение требований электробезопасности и т.д. (за каждое нарушение снимается 1 балл) |  |
| 18.Соблюденна указанная схема сварки? | Сварка согласно чертежа. |  |
| 19.Присутствуют в сварном шве сквозные дефекты? | Не допускается (при обнаружении сквозных дефектов снимаем 1 балл) |  |